MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NO PÁTIO DE MATERIAIS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE COSTA RICA, LOCALIZADO NA RUA CAMBORIÚ ESQUINA COM POÇOS DE CALDAS, LT. 2-A, QD. 02, ÁREA INSTITUCIONAL, LOTEAMENTO BARBOSA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Lucas Filgueira Neves

Engenheiro Civil

CREA GO: 1016854609

VT MS: 34545

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este Memorial Descritivo contém os elementos informativos gerais do Projeto Básico de Engenharia para a contratação de serviços para o fornecimento e aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) no pátio de materiais do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, localizado na rua Camboriú esquina com Poços de Caldas, lt. 2-a, qd. 02, área institucional, loteamento Barbosa.

- NORMAS GERAIS DE TRABALHO

  - GENERALIDADES

Estas normas são uma coletânea de procedimentos a que o construtor deverá se ater durante a execução da obra, cujos custos de sua realização já estarão na maioria dos casos diluídos nos preços dos diversos itens de serviços listados na planilha de quantitativos.

  - LIMPEZA DA OBRA

Cabe ao construtor manter o local da obra em estado de limpeza durante a execução dos diversos serviços, e entregar a obra em perfeitas condições de limpeza, sem qualquer ônus adicional para o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica.

Os transportes de entulhos resultantes de demolições e de outras causas serão efetuados os mais frequentes possíveis, de maneira a manter a obra em condições satisfatória de trabalho, organização e limpeza, sem ônus para o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica.

  - MATERIAIS E EQUIPAMENTO

Todos os materiais empregados deverão ser de qualidade comprovada. A fiscalização reserva-se o direito de recusar o equipamento que julgar de qualidade inferior, correndo por conta do construtor a substituição, sem qualquer ônus adicional.

  - CAMINHOS DE SERVIÇO

Os caminhos de serviços necessários ao deslocamento de máquinas até os pontos de abastecimento de materiais serão mantidos por conta do construtor, bem como todos os desvios das ruas e acesso as moradias que se fizerem necessários.

  - SINALIZAÇÃO DA OBRA

A sinalização da obra, durante a construção deverá assegurar a proteção total dos trabalhadores e usuários do local, e os custos de sua instalação e manutenção caberão ao construtor. Esta sinalização deverá ser aprovada pela fiscalização anteriormente a execução dos serviços que interferiram com propriedades particulares e públicas em utilização.

  - DANOS A PROPRIEDADE

Todos os danos, porventura provocados em propriedades particulares ou públicas deverão ser reparados pela empresa contratada para execução dos serviços.

  - RELACIONAMENTO COM CONCESSIONÁRIOS

O construtor se obriga anteriormente as operações de remanejamento de utilidades públicas, a solicitar autorização às concessionárias respectivas, apresentando os croquis e projetos explanando o citado remanejamento, que só poderá ser feito sem prejuízo do atendimento Público de acordo com as instruções da concessionária ou então diretamente pela concessionária, correndo neste caso, os custos por conta do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica.

  - CONSTITUIÇÃO DOS SERVIÇOS PARTICULARES E PÚBLICOS DEMOLIDOS POR NECESSIDADE DE SERVIÇOS.

A reconstituição desses caminhos de serviços eventual e necessária será pago pelos serviços de mão-de-obra, equipamento e materiais usados naquela reconstituição e proposto, pelo construtor na planilha de preço. O relacionamento com os proprietários será feito pela fiscalização. O relacionamento com as concessionárias será diretamente efetuado pelo construtor.

As demolições e construções de obras não previstas no projeto e planilha, e necessárias, serão pagas por horas de mão de obra e equipamentos consumidos e quantitativos de materiais utilizados de acordo com preços propostos pelo construtor na planilha de preços. As produções apresentadas serão analisadas pela fiscalização. Os percentuais de custo indireto (B.D.I) serão os mesmos utilizados pelo construtor na composição de preços unitários da planilha.

  - DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E OBRAS DE DRENAGEM EM GERAL

A desobstrução de galerias e equipamentos de drenagem bloqueada por causas que não são falhas do construtor será paga por conta de mão-de-obra e equipamentos, de acordo com os critérios anteriormente estabelecidos.

  - APROPRIAÇÃO DE SERVIÇOS

Em qualquer caso, os serviços que devem ser apropriados pela fiscalização, somente serão iniciados após a presença no local do elemento credenciado pela Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica para proceder a citada apropriação.

  - DIVERSOS

Os serviços necessários a manutenção de obras em execução e já executados, serão por conta exclusivas do construtor. O construtor se obriga a findar o prazo de conclusão da obra, entregar todos os serviços que executou em perfeito funcionamento, e todas as obras complementares para atingir aquele objetivo correrão por conta exclusiva. Todos os testes necessários às tubulações, anteriormente a entrega dos serviços serão feitos pelo construtor sem qualquer indenização por parte do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica.

SUB-EMPREITADA

É vedada a sub-empreitada integral das obras e serviços contratados. A sub-empreitada parcial de serviços que, por seu grau de especialidade requeiram o concurso de firmas ou profissionais especializados, deverá ser submetida à prévia e expressas anuência do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica. A empreiteira continuará respondendo direta e exclusivamente pelos serviços realizados por tais subempreiteiros, não podendo transferir sua responsabilidade pelas obrigações estabelecidas nestas especificações, projetos e contratos.

FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das obras caberá o Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, através do corpo técnico do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, com autoridade para exercer, em nome da contratante, toda e qualquer ação de orientação geral e controle. A fiscalização fica assegurada o direito do veto a qualquer elemento que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, não podendo tais providências explicitar modificações de prazo ou de condições contratuais.

- ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO

2. 1 IMPRIMAÇÃO

GENERALIDADES

Consiste a imprimação na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

- Aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material betuminoso empregado;

- Promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

- Impermeabilizar a base.

MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer as especificações aprovadas pelo DNIT. Será empregado asfalto diluído, tipo CM 30 em função do tipo da base e da temperatura medida da região.

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,61/m², conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

EQUIPAMENTOS

Todo equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permite a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivos que possibilite ajustamentos verticais e largura variáveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda de um espargidor manual, para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfáltico a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

EXECUÇÃO

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da superfície, de modo a eliminar o pó e o material solto existente.

Aplica-se, a seguir, o material betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°C, ou em dias de chuva, ou, quando esta estiver eminente. A temperatura de aplicação do material betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento é de 20 a 60 segundos Saybolt-Furol para asfaltos diluídos e de 6 a 20 graus, Engler, para alcatrões.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalhar-se-á em meia pista, fazendo-se a imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimida ao trânsito será condicionado pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar a 30 dias.

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversalmente, na pista, de modo que o início e o término da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve, de preferência, se encontrar levemente úmida.

CONTROLE

O material betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNER, e considerado de acordo com as especificações em vigor.

O controle constará de:

- 1 Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar à obra;

- 1 Ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 t;

- 1 Ensaio de destilação, para cada 100 t;

Será feito mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por esse método, admite-se seja feita por um dos modos seguintes:

Coloca-se na pista, uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material betuminoso usado;

Utilização de uma régua de madeira, pintada e graduada, que possa dar, diretamente, pela diferença de altura do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade de material consumido.

A temperatura de aplicação deve ser a estabelecida para cada tipo de material betuminoso em uso.

  - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

GENERALIDADES

Concreto betuminoso é o revestimento flexível, resultado da mistura a quente em usina apropriada de agregado mineral graduado, material de enchimento (Filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

Sobre o pavimento existente, a mistura será espalhada, de modo a apresentar quando comprimida a espessura do projeto.

MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNER.

- Material Betuminoso

Podem ser empregados um dos materiais betuminosos:

- Cimento asfáltico, de penetração 50/60, 85/100, 100/120

- Alcatrão tipo AP-12.

- Agregados

- O agregado graúdo pode ser pedra britada, escória britada, seixo rolado, britado ou outro material indicado nas Especificações Complementares e previamente aprovados pela Fiscalização. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas.

- O Agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.

- Material De Enchimento (Filler)

Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários, etc.

COMPOSIÇÃO DA MISTURA

A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo seja igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada de revestimento.

ARMAZENAGEM

O depósito para o ligante betuminoso deverá ser capaz de aquecer o material, as temperaturas fixadas nesta Especificação.

O aquecimento deverá ser feito por meio de serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito.

Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação desembaraçada contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação.

Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor.

A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente as frações apropriadas do agregado.

Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o "Filler" conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

PRODUÇÃO

A produção de concreto betuminoso é efetuada em usinas apropriadas.

- A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador dispor de misturador tipo Pugmill, com duplo eixo conjugado provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capas de produzir uma mistura uniforme.

- Pode ainda o misturador possuir dispositivo de descarga de fundo ajustável e dispositivo para controlar o ciclo completo de mistura.

- Um termômetro com proteção metálica e escala de 90'C e 210'C, deverá ser fixada na linha de alimentação do asfalto em local adequado, próximo à descarga do misturador.

- A usina deverá ser equipada, além disso, com termômetro de mercúrio, com escala em "dial" pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, para registrar a temperatura dos agregados.

COMPOSIÇÃO DA MISTURA

A composição do material betuminoso deverá enquadrar em uma das faixas granulométricas do quadro seguinte:

| PENEIRA % QUE PASSA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MM | A | B | C |
| 2" 50,8 | 100 | === | === |
| 1 1/2" 38,10 | 95-100 | 100 | === |
| 1" 25,40 | 75-100 | 95-100 | === |
| ¾" 19,10 | 60-90 | 80-100 | 100 |
| ½" 12,70 | === | === | 85-100 |
| 3/8" 9,5 | 35-65 | 45-80 | 75-100 |
| Nº 04 4,8 | 25-50 | 28-60 | 50-85 |
| Nº 10 2,0 | 20-40 | 20-45 | 30-75 |
| Nº 40 0,42 | 10-30 | 10-32 | 15-40 |
| Nº 80 0,18 | 05-20 | 08-20 | 08-30 |
| Nº 200 0,074 | 01-08 | 03-08 | 05-10 |

FAIXA C:

CAMADA DE ROLAMENTO: 4,5 - 9,0

- As percentagens de betume se referem à mistura de agregados, consideradas como 100%, para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não deverá ser inferior a 4% do total.

- Deverá ser feito o método MARSHALL para a verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes:

CAMADA DE ROLAMENTO

% De vazios ==> 3 a 5

Relação betume / vazios ==> 75 a 82

Estabilidade mínima ==> 350 kg (75 golpes) 250 kg (50 golpes)

Fluência 1/100 ==> 8 a 18

NORMAS DE PROCEDIMENTO DOS SERVIÇOS DE REPEFILAMENTO ASFÁLTICO;

Antes da execução do reperfilamento asfáltico, a pista de rolamento deverá ser totalmente limpa, isentam de sujeiras, inclusive restos de terra ou outros materiais que venham a comprometer a aderência da pintura de ligação e a capa asfáltica.

Será feito à descarga e o espalhamento da massa asfáltica respeitando uma espessura mínima que consiga uma perfeita compactação e estabilidade.

SINALIZAÇÃO:

Toda a área de trabalho deverá estar protegida com cavaletes ou placas de sinalização e advertência para maior segurança dos trabalhadores.

Quaisquer itens omissos deverão ser esclarecidos junto à fiscalização do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica.

CONTROLE:

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório, obedecendo às normas do DNER, e satisfazer as especificações em vigor.

- CONCLUSÃO

Finda-se e conclui-se o referendo memorando descrevendo os serviços que deverão ser executados. Quaisquer outras dúvidas, consultar o órgão público.

Costa Rica - MS, 09 de outubro de 2024.

______________________________________

LUCAS FILGUEIRA NEVES

Engenheiro Civil

CREA GO: 1016854609 / VT MS: 34545